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CT 79 Impactum
Эластомерная декоративная штукатурка
с фактурой «камешковая», зерно 1,5 мм

Свойства

· высокоэластичная, армирована углеродными, стеклянными и полиакриламидными волокнами;

· ударопрочная, выдерживает ударные нагрузки до 100 Джоулей;

· устойчива к неблагоприятным погодным условиям;

· устойчива к термическим нагрузкам;

· самоочищающаяся, обладает высокой стойкостью к загрязнениям;

· обладает очень низким водопоглощением;
· высокопаропроницаемая;

· обладает высокой стойкостью к грибкам, водорослям и плесени;

· обладает высокой стабильностью цвета;

· доступна в полной цветовой гамме Ceresit Colours of Nature®, возможна колеровка в интенсивные и темные цвета;

· готова к применению;

· пригодна для наружных и внутренних работ.

Область применения

Эластомерная декоративная штукатурка CT 79 Impactum предназначена для изготовления ударопрочных тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, ДСП и т.д. внутри и снаружи зданий. Благодаря содержанию армирующих волокон обладает повышенной стойкостью к механическим воздействиям, температурным перепадам и образованию трещин. Рекомендована для применения в качестве декоративного защитного слоя в ударопрочных системах теплоизоляции фасадов «Ceresit VWS Impactum» с теплоизоляцией из пенополистирольных плит. Системы ударопрочных материалов «Impactum» целесообразно применять на участках стен, где требуется повышенная стойкость к механическим повреждениям: цоколях, въездах в гаражи, зонах парковок, зонах, прилегающих к спортивным площадкам, и т.п.
Может быть колерована в соответствии с Ceresit Colours of Nature®, NCS, RAL и другими колеровочными системами, включая темные и яркие оттенки, применение которых на базе традиционных штукатурок (акриловых, силикатных и т.п.) очень ограничено или невозможно (рекомендованный коэффициент светового отражения не менее 5%).
Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания, масляные, клеевые, известковые, отслаивающиеся акриловые малярные покрытия следует удалить. Неровности основания не должны превышать размер зерна декоративной штукатурки. Для выравнивания и заделки трещин в бетоне, цементных штукатурках и кирпичных кладках рекомендуется использовать штукатурные смеси CT 24 или CT 29. Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения покрытия основание рекомендуется обработать грунтовкой CT 16. Сильно впитывающие, отмарывающие и пылящие основания следует загрунтовать грунтовкой CT 17, а после ее высыхания грунтовкой CT 16.
· Бетон возрастом не менее 3 месяцев, традиционные цементно-известковые и цементные штукатурки возрастом не менее 28 дней, штукатурки CT 24 и CT 29 возрастом не менее 3 дней и влажностью не более 4% – обработать грунтовкой CT 16.
· Базовый штукатурный слой в системах теплоизоляции фасадов, выполненный из материала CT 100 Impactum, армированный стеклосеткой, возрастом не менее 2 дней – не требует грунтования.

· Гипсовые штукатурки влажностью не более 1%, древесностружечные плиты, гипсокартон (только внутри зданий) – обработать грунтовкой CT 17, и, после высыхания, грунтовкой CT 16.
· Прочные акриловые малярные покрытия с хорошей адгезией к основанию (только внутри зданий) – зашероховать грубой наждачной бумагой и обработать грунтовкой CT 16.

Выполнение работ

Тщательно перемешать содержимое емкости до получения однородной массы. При необходимости, консистенцию штукатурки можно улучшить, добавив в нее до 250 мл (на 25 кг) чистой воды и снова перемешав. Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным!

Штукатурку наносят при помощи стальной терки, которую держат под углом примерно 60° к основанию. Толщина слоя должна соответствовать размеру зерна заполнителя. Спустя некоторое время, когда материал перестанет прилипать к инструменту, формируют фактуру покрытия при помощи пластиковой терки, которую держат строго параллельно поверхности. «Камешковую» фактуру формируют мелкими круговыми скользящими движениями терки, направленными в одну сторону (как правило, против часовой стрелки), избегая нажима на штукатурный слой. Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не возвращая их обратно в емкость. Нельзя промывать или смачивать рабочую поверхность терки водой!
При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеивают малярную ленту, наносят штукатурку с заходом на ленту, формируют фактуру и сразу же удаляют ленту.
Покрытие из декоративной штукатурки CT 79 Impactum может быть окрашено силиконовой краской CT 48.

Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, засохшие – только механически.

Рекомендации
Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. При работе с материалом следует использовать инструменты из нержавеющих материалов. Во избежание отслаивания покрытия на ограждающих конструкциях, например, на цоколях зданий, необходимо исключить капиллярный подсос и поступление влаги со стороны основания.

Не следует выполнять работы на основаниях, сильно нагретых солнцем или мокрых после дождя. На период монтажа должны быть приняты меры для предотвращения попадания воды на поверхность и внутрь системы теплоизоляции. Строительные леса должны быть обеспечены защитой от атмосферных осадков, солнца и ветра. Покрытие необходимо предохранять от контакта с водой в течение 24-48 часов после нанесения, в зависимости от климатических условий.
Колеровка штукатурок может производиться водно-дисперсионными колеровочными пастами, обладающими достаточной светостойкостью, например, пастами Ceresit. Ответственность за результат колеровки (соответствие эталону цвета) несет фирма, производящая колеровку. Для выявления возможных ошибок колеровки рекомендуется перед применением проверить штукатурку на соответствие требуемому тону.
Наличие в материале натурального наполнителя может привести к некоторым различиям во внешнем виде штукатурки. Поэтому на одной поверхности рекомендуется использовать штукатурку одной промышленной партии, указанной на упаковке.
Грунтовку CT 16 рекомендуется применять в цвете, близком к цвету используемой штукатурки.

Срок хранения

В сухих условиях, при температуре от +5 до +25°C, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания и прямых солнечных лучей! Не до конца выработанный материал следует держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее!
Упаковка

Декоративная штукатурка CT 79 Impactum поставляется в пластиковых ведрах по 25 кг.


Технические характеристики

	Состав CT 79 Impactum:
	водная дисперсия эластомеров, армирующие волокна, силиконовые модификаторы, минеральные наполнители, пигменты

	Плотность:
	1,75 ± 0,1 кг/дм³

	Температура применения:
	от +5 до +25°С

	Время подсушки перед формированием фактуры:
	около 15 минут

	Устойчивость к дождю:
	через 24-48 часов

(в зависимости от температуры)

	Температура эксплуатации:
	от –50 до +70°С

	Расход CT 79 Impactum:
	2,3 – 2,5 кг/м²


Примечание: расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений.
	Избегать контакта продукта с глазами и кожей. При попадании материала в глаза следует обильно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. При работе использовать индивидуальные средства защиты. Помещение по окончании работ необходимо проветрить до исчезновения запаха. Не допускать попадания продукта в водоемы, грунтовые воды и почву.
Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания штукатурки.
Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.
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